SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D 05.03.15

### REMONT  CZĄSTKOWY  NAWIERZCHNI  BITUMICZNEJ

# METODĄ  POWIERZCHNIOWEGO  UTRWALENIA

Spis treści.

1.    Wstęp.

- Przedmiot  SST.

- Zakres stosowania SST.

- Zakres robót objętych SST.

- Określenia podstawowe.

- Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Materiały.

- Sprzęt.

3.1.Sprzęt do przygotowywania uszkodzonych miejsc do naprawy.

3.2.Sprzęt do wykonania naprawy.

3.3.Sprzęt pomocniczy do kontroli naprawy.

- Transport.

- Wykonanie robót.

5.1.Warunki atmosferyczne.

5.2.Wykonanie remontu.

6.   Kontrola jakości robót.

6.1.Ogólne zasady kontroli.

6.2.Badania kontrolne.

6.3.Dokumenty dotyczące prowadzonych robót.

- Obmiar robót.

- Odbiór robót.

- Podstawa płatności.

- Przepisy związane.

- Wstęp.

- Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

remontu  cząstkowego nawierzchni bitumicznej metodą powierzchniowego utrwalenia na drodze

powiatowej w m. Przytyk

- Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonywania robót związanych z remontem

cząstkowym nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej.

- Określenia podstawowe.

Ubytek                           -                  wykruszenie nawierzchni na głębokość nie większą niż grubość

warstwy ścieralnej.

Wybój                            -                  j w  lecz na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.

Remont cząstkowy	-                     uzupełnienie ubytków lub wybojów nawierzchni , naprawa

cząstkowa wg zasad podanych w SST.

Pozostałe określenia zgodne z normami i definicjami podanymi w SST  DM-00.00.00.

- Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania remontu, za prawidłowe oznakowanie robót

oraz bezpieczeństwo robót i ruchu na drodze.

- Materiały.

Do robót objętych niniejszą SST stosuje się następujące materiały:

-tłuczeń i kliniec kl. I lub II w przypadku konieczności remontu podbudowy

-kruszywo - grysy frakcji 4/5,3 ; 5,3/10 ; 10/12,8 lub 12,8/16 klasy I przy remoncie dróg na których

nawierzchnia była wykonywana z grysów bazaltowych klasy II przy remoncie pozostałych dróg.

Grysy powinny odpowiadać wymaganiom dla gat. 1 wg  BN-84/6774 – 02.

-lepiszcze                 -        asfalt D-70 , D-100

-        emulsja asfaltowa kationowa 65 % szybkorozpadowa wg BN - 71 / 6771 - 02

W terminie dwóch tygodni przed przystąpieniem do robót należy dostarczyć do Laboratorium Drogowego

próbki kruszyw i lepiszcz z których będą wykonywane remonty celem sprawdzenia ich przydatności.

W razie nie posiadania w tym czasie lepiszcza / np. emulsji /, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do    laboratorium informację z której wytwórni emulsja będzie pobierana, a w pierwszym dniu dowiezienia emulsji pobrać próbkę i razem z atestem dostarczyć do laboratorium.

3.   Sprzęt.

- Sprzęt do przygotowania uszkodzonych miejsc do naprawy.

a/  w sposób zmechanizowany

- piła do cięcia nawierzchni

- młot pneumatyczny

- sprężarka powietrza

- palnik gazowy do osuszenia i podgrzania ścianek ubytku i wyboju

b/ w sposób ręczny

- oskard

- przecinak

- młot

- pędzle

- Sprzęt do wykonywania naprawy:

- skrapiarka

- rozsypywacz grysów / przy dużych powierzchniach remontowanych /

- walec lub płyta wibracyjna

- Sprzęt pomocniczy do kontroli naprawy.

- szablon drewniany lub aluminiowy dł. 2,5 m.

- miara składana

- klin

- szczotka

Sprzęt powinien być sprawny technicznie, a jego ilość i rodzaj zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Transport.

Materiały kamienne mogą być przewożone dowolnymi, sprawnymi technicznie środkami transportu.

Lepiszcza  -  cysternami przystosowanymi do wożenia asfaltu lub emulsji.

- Wykonywanie robót.

- Warunki atmosferyczne.

Remont nawierzchni należy  wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 100 C

/ wyjątkowo 50C/ w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nie należy wykonywać remontu             podczas	opadów deszczu.

- Wykonanie remontu.

W zależności od głębokości uszkodzeń rozróżnia się następujące rodzaje remontu cząstkowego:

a/ naprawa powierzchniowych rakowin i drobnych nierówności lub sfalowań nawierzchni.

b/ naprawa płytkich uszkodzeń pokrowca bitumicznego / do 2 cm /.

c/ naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego / powyżej 2 cm/ o nienaruszonej podbudowie.

d/ naprawa głębokich uszkodzeń o naruszonej warstwie podbudowy.

Ad. a/    Miejsce naprawiane należy oczyścić szczotkami, rozpryskać asfalt w ilości 0,8 - 1,0 kg/m2

lub emulsję w ilości 1,3 - 1,7 kg/m2. Rozprowadzone lepiszcze należy posypać kruszywem

4 - 6,3 w ilości 8 - 10 kg/m2, zależnie od głębokości wklęśnięć.

Rozścielone kruszywo należy zagęścić.

Ad. b/     Miejsce uszkodzone należy oczyścić z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa

oraz wyciąć odstające i wykruszające się części pokrowca, nadając miejscu naprawianemu

regularne kształty prostokątne z pionowymi ściankami. Po oczyszczeniu naprawianego miejsca

/ i ewentualnym osuszeniu / dno i ścianki tego miejsca należy skropić asfaltem w ilości

0,5 - 0,8 kg/m2 lub emulsją w ilości 1,2 kg/m2 następnie zasypać warstwą suchego i czystego

grysu 6,3 - 10,0 lub 10,0 - 12,8 w ilości 12 - 20 kg/m2 i zagęścić.

Zagęszczoną warstwę należy skropić ponownie asfaltem w ilości 1,3 - 1,8 kg lub emulsją w ilości

2,5 - 3,5 kg/m2 przysypać grysem 4 - 6,3 w ilości 8 - 12 kg/m2 i zagęścić.

Ad. c/     Naprawa średnich uszkodzeń polega na wykonaniu naprawy jak wyżej z tym , że po pierwszym

skropieniu rozścielić należy warstwę grysu 12,8 - 16 mm w ilości około 25 kg/m2 i dokładnie

zagęścić.

Następnie zagęszczone kruszywo należy skropić bitumem w ilości 1,8 - 2,5 kg/m2 lub emulsją

w ilości 3,5 - 5,0 kg/m2 i przysypać kruszywem 4 - 6,3 w ilości około 15 kg/m2 po czym

kruszywo należy zagęścić.

Ad. d/     Naprawa głębokich uszkodzeń obejmuje naprawę podbudowy i pokrowca bitumicznego.

Przy naprawie podbudowy , po wstępnym oczyszczeniu wyboju należy zoskardować i wybrać.

Ścianki wyboju powinny być pionowe i sięgać dna wyboju. Po ponownym oczyszczeniu

miejsca uszkodzonego należy skropić dno i ścianki wyboju bitumem w i kg/m2 lub

emulsją w ilości 1,5 kg/m2, rozścielić warstwę tłucznia w wymaganej ilości i zagęścić.

Następnie tłuczeń należy zaklinować drobnym klińcem w ilości 15 kg/m2 i zagęścić.

Po skropieniu bitumem w ilości 2,3 - 3,0 kg/m2 lub emulsją w ilości 4 kg/m2 należy rozścielić

grysy 12,8 - 16 mm  i 4 - 6,3 mm w stosunku 2:1 w ilości 25 kg/m2 oraz zagęścić.

Po ponownym skropieniu kruszywa bitumem w ilości 0,5 kg/m2 należy rozścielić grys 2 - 4 mm

w ilości 5 kg/m2 i zagęścić.

Zabiegi pielęgnacyjne wynikające z technologii robót w okresie gwarancyjnym obciążają

Wykonawcę.

- Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne zasady kontroli.

a/ za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z SST i

poleceniami Zamawiającego odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

b/ Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Program w którym poda sposób wykonywania robót,

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowość wykonania robót.

c/ Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pełnego zakresu badań na budowie.

d/ Oceny jakościowej robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego na podstawie badań wykonanych  na jego polecenie przez laboratorium .

- Badania kontrolne.

Badania kontrolne obejmują:

- w trakcie robót - jakość użytego lepiszcza i kruszywa

Badania kontrolne w trakcie robót są wymagane jeśli zmieniło się źródło poboru materiałów lub

zachodzi podejrzenie pogorszenia ich jakości w stosunku do jakości materiałów badanych przed

rozpoczęciem robót.

Próbki badań kontrolnych pobiera przedstawiciel Inwestora i dostarcza do laboratorium.

- w trakcie odbioru:

a / ocenę wizualną

b / pomiar równości

c / badanie utrzymania się ziaren w nawierzchni

Ad. a /    Przy ocenie wizualnej ustala się czy:

-	miejsca naprawione nie są przebitumowane, co charakteryzuje się wyciskaniem przez koła

pojazdów śladów na nawierzchni.

- miejsca naprawione nie są niedobitumowane , co charakteryzuje się ruchem ziaren kruszywa pod

naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez koła pojazdów.

- bitum przy remoncie nie został przegrzany , co charakteryzuje się łatwością wyjęcia ręcznie poszczególnych ziaren kruszywa z miejsca naprawionego.

Ad b/ Pomiar równości wykonuje się przez przyłożenie łaty pomiarowej i pomierzenie prześwitów klinem.

Nierówności powierzchni warstwy wypełniającej mierzone szablonem między krawędziami uszkodzenia

nie powinny przekraczać 9 mm.

Naprawione miejsca nie mogą zniekształcać profilu podłużnego i poprzecznego nawierzchni.

Spadek warstwy wypełniającej uszkodzenia po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem

nawierzchni.

Ad.c/ Badania utrzymywania się ziaren w remontowanej nawierzchni można sprawdzać ręcznie lub przez  zamiatanie miejsc remontowanych szczotką.

Ziarna grysów powinny być nieruchome , dobrze związane z podłożem.

Badania kontrolne przeprowadza Inspektor nadzoru w obecności Wykonawcy w trakcie wykonywania robót jak również przy ich odbiorze.

- Dziennik budowy , księga obmiaru , dokumenty laboratoryjne i inne dokumenty budowy mają być     prowadzone zgodnie z ogólnie przyjętymi i obowiązującymi zasadami i na żądanie udostępnione przedstawicielom inwestora. Kopia dziennika budowy i księgi obmiaru powinny być załączone do operatu kolaudacyjnego.

- Obmiar  robót.

Szczegółowy obmiar robót prowadzi Wykonawca w księdze obmiaru.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego remontu cząstkowego zgodnie z pomiarem w terenie.

- Odbiór robót.

Odbiór robót jest dokonywany zgodnie z warunkami kontraktu po zgłoszeniu robót przez Wykonawcę.

9.   Podstawa płatności.

Płatność za 1m2 wykonanego remontu zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników

pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonywania robót obejmuje:

prace pomiarowe

oznakowanie robót

przygotowanie nawierzchni do remontu

Wykonanie remontu z uwzględnieniem: wartości zużytych materiałów, ich transportu do miejsca

wbudowywania, rozścielenia i zagęszczenia zgodnie z założonymi spadkami poprzecznymi

i profilem podłużnym.

Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji

technicznej.

- Przepisy związane.

- Normy.

- BN - 84/6774 - 02	-	Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do

nawierzchni drogowych.

2.   PN -78/B - 06714	-	Kruszywo mineralne. Badania.

3.   PN - 65/C - 96170	-	Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

4.   BN - 71/6771 - 02	-	Asfaltowa emulsja kationowa.

- BN - 70/8931 - 08	-	Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszcz bitumicznych

do kruszyw.

- PN - 65/S - 96033	-	Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

drogowych.

- PN - 71/S - 96034	-	Drogi samochodowe.

Powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji asfaltowej.